Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions

___________________________________________________

Pergunta nº: 136 /Question nº: 136

Título: /Title: Eucalyptus dunnii.

Por: / By: Hernon Ferreira

E-mail:  hernon@eucatex.com.br

Questão:  /Question:

Caro Celso, 

Gentileza nos informar sobre as características técnicas do E.dunnii para a produção de aglomerados e/ou chapas de fibras dura. Densidade, teor de lignina, etc...

Att, 

Hernon Ferreira

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Hernon, o Eucalyptus dunnii tem-se mostrado uma espécie muito interessante, pois alia boa produtividade, com excelente forma de árvore, maior tolerância ao frio e boa qualidade da madeira.
Suas fibras são resistentes e rígidas, sua madeira é mais densa (0,48-0,53 g/cm³) e o teor de lignina é menor que E.grandis, E.urograndis e E.saligna. Esse teor de lignina mais baixo (cerca de 22%, quando os demais possuem 26-28%) e a ligeiramente maior densidade básica fazem que ele seja uma espécie bem favorável para produção de celulose.
Veja o documento a seguir onde existem características de diversas espécies de Eucalyptus, entre os quais o E.dunnii:

www.cnpf.embrapa.br/servicos/publicacoes/gratuita/documentos/docum38.pdf

Um abraço

Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By:

E-mail:

___________________________________________________