Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions

___________________________________________________

Pergunta nº: 210 /Question nº: 210

Título: /Title: Utilização de fibras de eucalipto entre 1 e 4 anos.

Por: / By: Ana Gabriela

E-mail:  gabriela.monnerat@vcp.com.br

Questão: /Question:

Gostaria de saber os impactos na produção de papel ao utilizar fibras muito jovens, entre 1 e 4 anos de idade. Gostaria de saber os impactos na máquina de papel e na qualidade do produto final.

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Gabriela, usar madeira tão jovem para fabricar celulose e papel tem desvantagens florestais, ambientais e industriais. As desvantagens florestais e ambientais você já conhece, pois como engenheira florestal que é, sabe que a floresta nessa idade está longe de seu ponto de sustentabilidade ambiental e a madeira formada é muito juvenil. Significa que a densidade básica da madeira é baixa, as células são mais curtas, de paredes mais delgadas e cada fibra pesa menos. Os elementos de vaso são também mais numerosos. Logo, a população fibrosa é maior, as fibras se colapsam mais, a proporção de lúmen é alta, a polpa formada drena mal na máquina de papel, tem alto Valor de Retenção de Água, grau Schopper Riegler inicial alto, refina rápido e a folha do papel se fecha mais, tem pior porosidade e pior bulk. Isso comparativamente ao mesmo material com uma idade mais alta, como 7 anos ou mais. Para certos tipos de papel, isso pode até ser uma vantagem, como o glassine. Entretanto, para papel cópia ou papéis tissue, isso é uma grande desvantagem. Vale, porém o ditado, quem não tem cão, caça com gato. Se essa madeira estiver disponível, por exemplo, devido a um provável incêndio florestal, que a deixou disponibilizada, o melhor é dosá-la, conhecendo os problemas que ela poderá ocasionar.

Um forte abraço e boa sorte

Celso

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By:

E-mail:

___________________________________________________