Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

###### www.eucalyptus.com.br

###### www.celso-foelkel.com.br

Perguntas: / Questions

___________________________________________________

Pergunta nº: 537 /Question nº:  537

Título: /Title: Consumo de cola no papel entre polpas distintas

Por: / By: Fernando Henrique Pescatori Silva

E-mail: fernando.pescatori@vcp.com.br

Questão:  /Question:

Olá Professor, como vai?

O Senhor tem conhecimento de algum método que permita comparar o consumo de cola entre polpas diferentes em máquina de papel, através de ensaio de laboratório? Ou o que, entre propriedades de polpa, pode ser utilizado para estimar que uma polpa pode ter maior consumo de cola no processo de fabricação de papel do que outra?

Um forte abraço,

Fernando Henrique Pescatori Silva

Team Leader - Aplicação de Celulose

Diretoria Negócios Celulose - VCP - Unidade Jacareí

fernando.pescatori@vcp.com.br

http://www.vcp.com.br

Tel (12) 3954-1317

Fax (12) 3957-1271

Cel (12) 9717-4123

______________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Fernando, depende do tipo de colagem e dos demais componentes na receita do papel.

Isso pode ser feito em laboratório sim, usando diferentes adições de cola e se medindo o grau de colagem a cada uma. Produz-se o mesmo tipo de papel só variando as polpas que se quer comparar.  Depois faz-se uma curva para cada polpa e para o grau de colagem almejado se comparam os consumos para as distintas polpas. Fiz algo semelhante há muitos anos comparando polpas (bagaço e eucalipto) e tipos de cola (cola de cera e cola de breu). Só não publiquei pois era algo confidencial.

Eu acredito que o teor de cargas, de finos e a superfície específica aparente devam dar boas relações com isso.

Um abraço

Celso

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By: Fernando Henrique Pescatori Silva

E-mail: fernando.pescatori@vcp.com.br

Olá Professor,

O que é que o Senhor nunca fez? Fico positivamente impressionado com seu dinamismo e sua produção.

O Senhor, nesse estudo, chegou a medir a correlação entre os ensaios de laboratório e as observações de consumo em máquina, se esse foi o objetivo do trabalho?

Um forte abraço,

Fernando Pescatori

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By: Celso Foelkel

E-mail:

Fernando, não era esse o propósito, era apenas de averiguar o desempenho de dois tipos de colas sob duas matérias primas fibrosas daquela época. Há cerca de 35 anos. Por isso que já fiz muita coisa, temos tempo nesse setor.

Você continua recebendo nessas publicações online? Hoje saiu mais uma.

Um abraço

#### Celso