Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

www.eucalyptus.com.br

###### www.celso-foelkel.com.br

Perguntas: / Questions

___________________________________________________

Pergunta nº: 679 /Question nº: 679

Título: /Title: Celulose de bissulfito de magnésio de eucalipto e lignossulfonatos.

Por: / By: Martin Julio Leiner

E-mail: martin.leiner@voith.com

Questão:  /Question:

Caro Celso!

Estivemos em outubro, durante 3 semanas, na Caima em Portugal, Constancia, terra de Camões.

1 - Lá eles tem geração de energia com biomassa de eucalipto (E. globulus). Geração verde. Compram energia a 50 Euros / MW e vendem a energia verde a 90 euros/MW. Lógico que tem algum subsídio. 

2 - Vendem o licor do processo de cozimento e lavagem (bissulfito de Mg) para a industria de concreto.

3 - Como subproduto fabricam a celulose.

Pergunta: Na entrega do licor a uns 13 -14% de concentração para a indústria de concreto o que é importante, a lignina ou o magnésio residual?
Antecipadamente agradeço pela resposta e um bom ano novo. 2000 inove!
Um abraço

MJLeiner
_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Leiner, bom dia.

Na verdade, ambos os produtos - celulose bissulfito de eucalipto e "lixívia de lignina" - são produtos valiosos que se complementam e ajudam a minorar as dificuldades das empresas de celulose sulfito e bissulfito que não possuam caldeiras de recuperação de licor. É uma vantagem econômica e ambiental, não restam dúvidas.

Essa lixívia é utilizada para a fabricação de lignossulfonatos, que possuem inúmeras utilizações, algumas muito mais valiosas do que essas como agente plastificante, para redução de água e retardamento da pega do concreto.

Aqui no Brasil existe apenas um fabricante de lignossulfonatos a partir da lixívia da celulose sulfito base cálcio e magnésio obtida de madeira de Pinus. Trata-se da empresa Melbar, hoje LignoTech do Brasil, pertencente ao grupo Borregaard da Noruega. A lixívia é originária da fabricação de celulose pela Cambará S/A em Cambará do Sul (RS).

Veja os websites:

http://www.cambarasa.com.br

http://www.melbar.com.br

Veja também as especificações dos lignossulfonatos utilizados na construção civil:

http://www.melbar.com.br/produtos.htm

http://www.dalbertinternacional.com/UserFiles/Files/DATA_SHEET/DATA%20SHEET%20LIGNOSULFONATO.pdf

http://www.dalbertinternacional.com/inicio.php?contenidoweb=productos_det&subhead=2&id_producto=75&id_industria=5&industria=CONSTRUCCION&NOMBRE_ARTICULO=LIGNOSULFONATO%20VIXIL%20I&id_proveedor_izq=&id_industria_izq=5&id_producto_tipo_izq

http://www.dalbertinternacional.com/inicio.php?contenidoweb=productos_det&subhead=2&id_producto=76&id_industria=5&industria=CONSTRUCCION&NOMBRE_ARTICULO=LIGNOSULFONATO%20VIXILCON%20CA&id_proveedor_izq=&id_industria_izq=5&id_producto_tipo_izq

Alguns outros artigos sobre os lignossulfonatos estão disponibilizados para sua leitura adicional:

http://sbrtv1.ibict.br/upload/sbrt3791.pdf?PHPSESSID=2ab95bc31d3e40da5688bd61baeecb98

http://www.fosrocreax.com.br/produtos/produtos/Bts/Conplast%20P510..pdf

http://www.basf-cc.com.br/novo/pdf/produto/MASTERMIX%20283%20R%20OK.pdf

http://www.gdace.uem.br/romel/MDidatico/ConcretosEspeciais/PEU4025-Aula05-Aditivos%20para%20Concreto.pdf

http://pt.wikipedia.org/wiki/Plastificante

No caso especifico de sua pergunta, é muito importante não apenas a lignina sulfito ou bissulfito modificada pelo cozimento, como também as proporções de cálcio, magnésio e açúcares presentes. Cada tipo de lignosulfonato, para cada utilização específica, tem sua formulação adequada em reatores. Um dos tipos mais simples é exatamente esse utilizado para a construção civil em concretos. Em geral, essa lixívia residual é concentrada  a cerca de 40 a 50% de sólidos e adequada em sua formulação para ser mais facilmente comercializada.

Algumas empresas de pasta NSSC de eucalipto também fabricam lignossulfonatos (exemplo: Massuh na Argentina).

Um abraço

Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By:  Martin Julio Leiner

E-mail: martin.leiner@voith.com

Caro Celso!

Obrigado pelas informações.

São valiosas para o meu conhecimento.

Um abraço

MJLeiner

___________________________________________________