Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions

___________________________________________________

Pergunta nº: 68 /Question nº:  68

Título: /Title: Eucalyptus pellita.

Por: / By: Moacyr Fantini Junior

E-mail: moacyr_fantini@aprilasia.com

Questão:  /Question:

Prezado Celso

Estou precisando de referencias / resultados de trabalhos de polpação / papel / características da madeira de Eucalyptus pellita. Esta e uma espécie potencial para esta região (Sumatra / Indonésia), que e tropical demais para os nossos grandis, urophyllas e seus híbridos.

Se também tiver algo sobre Acacia mangium (principal espécie) e Acacia crassicarpa (a segunda mais importante e praticamente sem estudos de madeira) ficaria muito grato.

Saudações

Moacyr Fantini Junior

_______________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Caro Moacyr, com relação ao Eucalyptus pellita, já realizei alguns estudos com sua madeira. Em condições brasileiras, seus povoamentos ainda crescem bem menos (cerca de 50% a menos) que os nossos E.saligna, E.grandis e E.urograndis, mas lembre-se que pouco se fez em relação ao seu melhoramento genético, principalmente seleção recorrente, clonagem ou hibridação. Sua madeira é mais densa que as espécies mais usuais no Brasil, estando por volta de 0,55 a 0,6 g/cm³. Isso lhe confere muita similaridade ao E.tereticornis e E.urophylla, pois seu teor de lignina é alto (cerca de 28%). Alta densidade, menores rendimentos em celulose (cerca de 2% a menor que E.urograndis), maiores teores de rejeitos, maiores dificuldades de impregnação e maior consumo de álcali ativo. Entretanto, nada excepcional, perfeitamente absorvível por uma fábrica de polpa kraft. Sua polpa é também típica das de madeiras mais densas: maior dificuldade de refinar, maior porosidade, alto bulk, alta absorção de água, fácil drenabilidade, menores resistências à tração, estouro, rasgo e elongação. Algo muito útil para papéis tissue e especiais para filtros. Existe muito pouco publicado sobre essa madeira e sua polpação, mas você pode encontrar algo nos endereços abaixo:

www.cnpf.embrapa.br/servicos/publicacoes/gratuita/documentos/docum38.pdf e no site (sem www)

members.forestry.crc.org.au/refs/ref9382.htm (congresso IUFRO de Salvador).

Quanto às acácias, veja o que já respondi para a Gláucia Soares Barbosa de Alencar em 01.12.2004. Voltarei a responder algo mais em outra oportunidade, pois deverei estar ausente por alguns dias.
Um abraço

Celso

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By:

E-mail:

___________________________________________________