Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

www.eucalyptus.com.br

www.celso-foelkel.com.br

___________________________________________________

Perguntas / Questions

___________________________________________________

Pergunta nº: 778/Question nº: 778

Título: /Title: Resistência ao rasgo e coarseness.

Por: / By: Fernando Soares Ribeiro de Vasconcelos

E-mail: FSVasconcelos@klabin.com.br

Questão: /Question:

Boa noite Celso, tudo bem?

Com intuito de colaborar com seu trabalho, verifiquei que no capítulo 3 do Eucalyptus Online Book há um pequeno erro que deve ter passado despercebido. Na página 18, diz que quanto maior a população fibrosa (menor coarseness), melhora as propriedades de ligação entre fibras e nestas propriedades foi incluído o rasgo.

“Como resultado disso, quanto maior for a população fibrosa, maior é o entrelaçamento de fibras e as possibilidades de contatos fibra a fibra. Com isso, melhoram as propriedades que dependem da ligação entre fibras (tração, estouro, rasgo, dobramento, resistência superficial e resistência interna da folha).”

Mas já na página seguinte, o comportamento do rasgo esta descrito de forma correta.

“População fibrosa se correlaciona forte e negativamente com: porosidade, rigidez, drenagem, volume específico, resistência ao rasgo, estabilidade dimensional, absorção de água, maciez da folha”

Grande abraço e mais uma vez parabéns por este ótimo trabalho!

Fernando Soares Ribeiro de Vasconcelos

Coordenador Técnico de Processo | FAFI

Tel: +55 42 3271-5493 | Cel: +55 42 9919-9362 | Fax: +55 42 3271-5751

Klabin S.A. | www.klabin.com.br

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Estimado Fernando, boa tarde.

Agradeço muito a leitura cuidadosa que você fez de nosso capítulo 03 e suas palavras de incentivo. Depois dele, surgiram outros relacionados ao tema da celulose: capítulo 14 e capítulo  15. Espero que tenha lido ambos também.

Em relação ao seu comentário, trata-se de algo que quando escrevi aquela frase, acabei por incluir a resistência ao rasgo também por uma razão simples. No caso dos eucaliptos, a ligação entre fibras também afeta muito a resistência ao rasgo e não somente a resistência das paredes das fibras. Diferentemente das fibras longas, quando a fibra é cortada logo no início do refino e a resistência ao rasgo das folhas praticamente desaba, no caso dos eucaliptos ocorre um gradual aumento da resistência ao rasgo com o refino (até certos limites) devido ao fenômeno de ligação entre fibras. Por isso, é comum se encontrar bons valores de rasgo mesmo para polpas com altas populações fibrosas.  Existem então dois componentes importantes para essa resistência: resistência da fibra individual (parede, ângulo fibrilar e viscosidade) e ligação entre fibras. Conforme a situação e dependendo do grau de refinação, um ou outro se torna mais importante.

Agradeço sua mensagem, quando eu for escrever mais sobre as propriedades do papel, terei que me explicar melhor para os leitores.

Um forte abraço

Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By:

Email: