Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions

___________________________________________________

Pergunta nº: 102 /Question nº: 102

Título: /Title: Refinação de fibras.

Por: / By: Alan Sulato de Andrade

E-mail: asulato@floresta.ufpr.br

Questão:  /Question:

Boa tarde Celso e parabéns pela página,

Sei que num processo de refinação a tendência natural é ocorrer a desfibrilação da parede celular, o aumento da flexibilidade e até mesmo a clivagem das fibras em partículas de tamanhos menores, mas existe alguma possibilidade do aumento da largura das fibras após a passagem por um processo de refinação?

Um abraço e muito obrigado pela ajuda,

Alan Sulato de Andrade

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Caro Alan,

Quando se refina uma polpa, independentemente do que seja a matéria prima, ocorrem os fenômenos mencionados por você em sua primeira pergunta e mais um muito importante que é o inchamento da fibra. Isso se deve a delaminação interna da parede celular e a penetração de água entre as micelas de celulose. Com isso, a parede da fibra pode mostrar um inchamento e a fibra também. Significa que a fibra pode ter aumentadas sua espessura de parede e sua largura ou diâmetro. No caso do comprimento, como as micelas se dispõem de forma espiralada na parede, o comprimento teoricamente de uma fibra intacta (sem corte) pode até mostrar um muito pequeno aumento devido ao inchamento. Entretanto, como o corte ocorre para muitas fibras, o comprimento médio acaba diminuindo. Para o caso das fibras kraft de eucalipto, essas mudanças são pequenas porque a fibra do eucalipto é bem resistente a ser quebrada e esfacelada no início da refinação. Só mesmo fibras muito refinadas mostram maior geração de finos e "fibras" com comprimentos médios reduzidos significativamente.

Um abraço

Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By:  Alan Sulato de Andrade

E-mail: asulato@floresta.ufpr.br

Caro Celso,

Muito obrigado pela atenção,
Um grande abraço,

Alan Sulato de Andrade

___________________________________________________