Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions

___________________________________________________

#### Pergunta nº: 26 /Question nº: 26

Título: /Title: Peso de madeira para fabricar papel.

Por: / By: Jacira Martins

E-mail: jaciramirosa@yahoo.com.br

Questão:  /Question:

Quero saber quanto de madeira é preciso para extrair pasta de celulose para fabricar 1Kg de papel.

Estou realizando uma pesquisa acadêmica e essa informação é muito importante. Já estou a duas semanas procurando resposta e foi a Bracelpa que indicou esse site.

Obrigada, 
Jacira Martins

FacSãoLuís

________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Jacira, a resposta para sua pergunta precisaria ser dada com base em uma série de fatores, como por exemplo, que tipo de papel (branco, marrom, jornal, revistas, couché, etc), qual madeira estamos usando (pinus ou eucalipto) e que tipo de celulose se constitui a matéria prima (celulose química ou pasta mecânica, por exemplo). Exemplificando, para se fabricar papel jornal, consegue-se fazê-lo com cerca de 1 kg de madeira seca (ou 2 kg de madeira a 50% de umidade). Se falarmos em papel branco para impressão em copiadoras, podemos chegar a valores entre 1,5 a 1,9 kg de madeira seca por kg de papel. Isso porque nem só de celulose é fabricado o papel, que possui em sua constituição diversos pigmentos denominados de cargas (caolim, carbonato de cálcio), além de outros aditivos. Lembre-se ainda que se falarmos em madeira úmida, esse valor em peso aumenta proporcionalmente ao teor de umidade. Por essa razão que sempre falamos em peso seco. Para seu conhecimento, a madeira no Brasil costuma ser comercializada com base em seu volume, em geral em volume empilhado. Um metro cúbico de madeira empilhada é chamado de estéreo. Um estéreo de madeira sem casca de eucalipto pesa algo como 310 a 350 kg secos e de madeira de Pinus cerca de 220 a 250 kg secos. Vai daí, que com uma regra de três simples, você poderá ver quanto de papel se pode fabricar a partir de um estéreo de madeira.

Um abraço

Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By:

E-mail:

___________________________________________________