Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions

___________________________________________________

#### Pergunta nº:32  /Question nº:32

Título: /Title: Fundamentos de produção de papel.

Por: / By: Jacira Martins

E-mail:  jaciramirosa@yahoo.com.br

Questão:  /Question:

Oi Celso,
O que você pode me dizer sobre a produção do papel, ou seja, composição, química, etc... 
Também:
Você conhece o processo de reciclagem de papel? Que consiste na transformação do papel lixo em um novo? Esse processo é artesanal. Ele fica bem para imprimir em gráficas e/ou impressoras comuns?
Existe uma forma de melhorar a produção desse papel reciclado artesanalmente? 
Fico te aguardando.
Grande abraço,
Jacira Martins

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Olá Jacira, apesar de alguma demora causada por viagens estou a lhe responder hoje. Vamos por etapas.

De uma forma bem simples, em minha explicação, pode-se dizer que o papel é fabricado quase sempre a partir de uma suspensão aquosa de fibras vegetais que podem ser de madeira ou de fibras de outros vegetais como bagaço de cana, palhas de cereais, bambu, fórmio, juta, etc. As fibras são células alongadas desses vegetais que são especialmente separadas por processos diversos, alguns químicos, outros mecânicos, como o caso da pasta mecânica utilizada para fabricar papel jornal. Entre as madeiras, destacam-se as de fibras curtas (eucalipto) e as de fibras longas (Pinus). Essas fibras recebem tratamentos mecânicos para dar-lhes mais flexibilidade e plasticidade e também para aumentar as resistências da folha seca, em uma etapa chamada de refinação da celulose. Após, para a etapa de se fabricar a folha, são agregados aditivos, conforme o tipo de papel. Os aditivos mais comuns são: amido, cola, cargas minerais, alvejantes, corantes, microbiocidas, além de outros compostos para melhorar a drenagem da água, a retenção das cargas e a formação da folha. Em papéis revestidos tipo couché, usa-se uma espécie de tinta látex rica em pigmentos para cobrir a superfície do papel depois de seco e deixá-la mais lisa e brilhosa.

Você pode achar dados interessantes sobre esses tipos de fabricação e de papéis nos sites www.abtcp.org.br, www.bracelpa.org.br e www.abpo.org.br, com links no meu site www.celso-foelkel.com.br. 
Quanto à reciclagem do papel, o Brasil é grande reciclador. Quase 45% do papel consumido no país retorna para se fabricar novo papel. A reciclagem consiste na individualização das fibras do papel usado e depois preparando-as de novo na forma de folhas de papel para retornar ao consumo pelo mercado. A reciclagem é muito utilizada para papéis de embalagem e papéis para fins higiênicos. No caso do papelão ondulado, a taxa de reciclagem no Brasil atinge cerca de 75%, ou seja, uma das maiores do mundo. Isso tem um papel social muito importante nesse nosso país carente de empregos e de fonte de renda familiar.
Deve-se diferenciar papel artesanal de papel reciclado. Pode-se também fabricar papel artesanal com aparas de papel ou papel já utilizado, ou reciclado. Entretanto, muitos dos fabricantes de papel artesanal fabricam suas próprias polpas fibrosas a partir de materiais especiais como sisal, juta, engaço de bananeira, etc. Trata-se muito mais de uma arte e as produções são manuais e em pequeníssima escala. Dai o papel artesanal ser considerado um artesanato e uma arte. A impressão de papel artesanal deve ser também feita em equipamentos lentos, de baixa produção, até porque se imprimem poucos exemplares. Se tivermos demasiados papéis artesanais a imprimir, já não estamos falando em papel artesanal, mas em papel semi-industrial. Também nos sites www.abtcp.org.br e www.bracelpa.org.br há informações sobre reciclagem do papel e sobre papel artesanal. Navegue um pouco no Núcleo de Informações Técnicas da ABTCP, onde através de uma ferramenta de busca se consegue achar muita coisa do acervo da associação, entre os quais, artigos que falam sobre reciclagem do papel, papel artesanal e produção de papel.

Um abraço e aventure-se a fazer um pouco de papel artesanal. Há muitas cartilhas e manuais na internet ensinando como se fazê-lo. E é muito simples. Acalma o espírito, rejuvenesce a saúde e nos ocupa com algo que depois podemos compartilhar com outros enviando-o de presente (ou acompanhando um presente).

Um abraço

Celso

__________________________________________________

Outros Comentários:  /  Other Comments:

Por: / By:

E-mail:

___________________________________________________